[image: image1.png]HAYYHO-NPOWU3BOACTBEHHOE OGbEQUHEHUE KpacKo'

e





СЕРЕБРОЛ

«Барьер»

Водостойкая

алюминиевая антикоррозионная грунт-эмаль

для защиты металла

•
высокая барьерная антикоррозионная защита

•
надёжное предотвращение коррозии

•
высокая износостойкость

•
с алюминиевой пудрой

•
водостойкая формула

•
быстросохнущая

•
матовая
СЕРЕБРОЛ «Барьер» – однокомпонентная водостойкая антикоррозионная грунт-эмаль для чёрных и оцинкованных металлов с высоким содержанием алюминиевой пудры и специальных модифицированных водостойких компонентов. При высыхании покрытие создает мощную барьерную защиту металла от воздействия влаги и других коррозионно-активных сред в течение всего периода эксплуатации изделия. 

Алюминиевая грунт-эмаль СЕРЕБРОЛ «Барьер» позволяет значительно увеличить срок службы различных металлоконструкций придавая окрашиваемым поверхностям стойкость к воздействию влаги.

Водостойкое покрытие СЕРЕБРОЛ «Барьер» обладает рядом преимуществ перед покрытиями подобного типа:

•
Барьерная защита поверхности от разрушающего воздействия влаги;

•
Атмосферостойкость защищает металл от воздействия агрессивной окружающей среды;

•
Изностойкость покрытия к разрыву и повреждениям, гарантирует высокий уровень защиты от механических воздействий;

•
Ускоренное время высыхания позволяет наносить второй слой уже через час, после нанесения первого, существенно сокращая время на проведение окрасочных работ;

СЕРЕБРОЛ «Барьер» за счет отражения лучей солнечного света рассеивает инфракрасное излучение, что предохраняет поверхности металлоконструкций, ангаров и крыш от перегрева.

Применяется, как самостоятельное покрытие, а также в системе с антикоррозионной грунтовкой для черных металлов Фосфогрунт.
 Система лакокрасочного покрытия, состоящая из одного слоя грунтовки и 2-х слоёв эмали, сохраняет защитные свойства до 15 лет, в зависимости от условий эксплуатации изделия.

Применение

Алюминиевая грунт-эмаль по металлу СЕРЕБРОЛ «Барьер» предназначена для получения долговременной антикоррозионной защиты:

•
металлических площадок,

•
мостов и гидротехнических сооружений,

•
металлических труб и стальных конструкций;

•
эстакад и плавучих доков,

•
опор линий электропередачи;

•
оцинкованных крыш и куполов;

•
трубопроводов и нефтегазопроводов;

•
любых металлоконструкций, эксплуатирующихся во влажной атмосфере.
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
	Подготовка

	Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 34667.4. до степени не ниже Sa2½ или St3. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия.

Допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. В этом случае очистка должна включать следующие операции:

- удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; 

- обезжиривание растворителем;

- механическая очистка от оксидов до степени St2;

- обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010)

	Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности состава. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением Р-универсала, ксилола, сольвента, ацетона, растворители 646-650, Р-4, Р-5.

	Нанесение

	Температура проведения работ
	-10°С до +30°С

	Относительная влажность, не более  
	80%

	Обезжиривание поверхности
	Спецобезжириватель ОМ-01С

	Разбавление, очистка оборудования
	Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5.

	Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность.

	Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 1 час.

Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 100 мкм, что соответствует расходу 200-250 г/м².

	Срок эксплуатации

	Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется наносить Сереброл на грунтовку Фосфогрунт и увеличивать толщину покрытия до 200 мкм.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Наименование показателя
	Значение

	Технические условия
	20.30.12-028-01524656-2019

	Основа материала
	Акриловая смола

	Температура эксплуатации покрытия
	От -50℃ до + 80℃.

	Цвет покрытия, RAL
	Серебристый

	Показатели

	Внешний вид
	Вязкая жидкость

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с
	50-100

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	55-60

	Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, мин, не более
	20

	Степень перетира по штрихам, мкм, не более
	80

	Внешний вид покрытия после высыхания
	Однородная матовая поверхность

	Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее
	150

	Укрывистость мкм, не более
	200

	Плотность, г/см³
	1,3-1,4

	Адгезия, баллы, не более
	1

	Прочность покрытия при ударе, см, не менее

	50

	Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более
	2

	Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее
	0,2

	Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска
	2-5

	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию мине-рального масла при (20±2)℃, ч, не менее
	72


Меры предосторожности
Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение
Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара
Тара 20 кг 

Внимание! 
· Поставляется в литографированной таре! 
· Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!
 Стр. 1

