Фасадка Теплозащита

«Антиплесень»

Теплоизоляционная

энергосберегающая краска для фасадов

«жидкий утеплитель фасадов»

- предотвращение образования конденсата

- высокоэффективная теплоизоляция

- простота нанесения и ремонта

- антисептические свойства

- пожаробезопасная

- быстро сохнет

- тиксотропная

- матовая

Фасадка Теплозащита «Антиплесень» - энергосберегающая краска «жидкий утеплитель фасадов», предназначена для теплоизоляции фасадов и стен. Покрытие способствует поддержанию комфортной температуры в помещениях, уменьшает воздействие тепловой энергии на обработанные поверхности, защищает от образования конденсата и промерзания.

Фасадка Теплозащита «Антиплесень» - однокомпонентная тепло-энергосберегающая краска на водной основе с высоким содержанием специальных стеклянных микросфер. Комплексная биозащита, включённая в состав краски, надёжно защищает покрытие от различного рода биопоражений. Полученное покрытие, обладая низким коэффициентом теплопроводности и высокими теплофизическими и эксплуатационными характеристиками, высокоэффективно предотвращает:

- перегрев оснований в жаркое, летнее время;

- промерзание стен в зимнее время;

- образование мостиков холода;

- появление грибка, плесени;

- конденсатообразование.

Теплоизолирующая краска Фасадка Теплозащита «Антиплесень» позволяет утеплить фасады, в том числе со сложными архитектурными решениями и в короткий срок создать надежный тепловой барьер, который гарантирует поддержание комфортной температуры в помещении, позволяя достичь нескольких целей одновременно:

- Защита конструкций зданий и сооружений от тепловых потерь, не нарушая влаго- и воздухообмен помещения с окружающей средой;

- Сокращение расхода энергии на отопление здания за счет снижения теплопотерь в помещении;

- Сохранение полезной площади в малых помещениях (балконы, лоджии и т.д);

- Удобство ремонта – при возникновении аварийных ситуаций или во время инспекционных мероприятий покрытие позволяет легко обнаружить какой-либо повреждённый участок и исключить затраты на демонтаж изоляции.

Высокая стойкость к перепадам температур, образованию трещин и разрушений, обеспечивает продолжительность службы покрытия на срок не менее 10 лет!

Для эксплуатации «жидкого утеплителя фасадов» Фасадка Теплозащита «Антиплесень», в условиях открытой атмосферы и постоянного воздействия УФ-излучения, требуется окрашивание фасадной краской на водной основе:

- Грязеотталкивающая УФ-стойкая краска для наружных работ Фасадка AQUA (УФ)

Назначение

Фасадка Теплозащита «Антиплесень» на водной основе, что позволяет производить изоляционные работы даже в закрытых и слабо вентилируемых помещениях на бетонных и деревянных поверхностях, кирпичной кладки, ЦСП, ОСБ, ДСП.

Рекомендуется для теплоизоляционной защиты:

- фасадов зданий, загородных домов и коттеджей;

- цоколей и кровель;

- балконов и лоджий, полов и потолков;

- фундаментов и отмостков;

- оконных откосов, стыков панелей;

- подвалов, гаражей, перекрытий;

При нанесении краскопультом за счёт набора толщины состав позволяет сгладить неровности поверхности и скрыть визуальные дефекты основания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Отслаивающуюся краску, штукатурку удалить скребком или иным способом. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности зашпатлевать. |
| Состав тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя кистью, валиком, шпателем, воздушным или безвоздушным распылением, на сухую поверхность. |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |
| Температура проведения работ, не ниже | +10°С |
| Относительная влажность, не более | 65% |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| Инструмент | Толщина слоя за 1 проход | Разбавление водой | Время сушки (при t +20°С) |
| Кисть/валик | до 1,5 мм | до 5% | до 3 часов |
| Шпатель | до 2 мм | не требуется | до 4 часов |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.8-2.2 мм - давление 1,8-2 бар | до 2 мм | до 7% | до 4 часов |

Рекомендуемая общая толщина теплоизоляционного покрытия для стен и фасадов — 1-3 мм.

| Толщина покрытия, мм | Теоретический расход, л/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, час. |
| --- | --- | --- |
| 0,75 мм | 0,8 | 1 |
| 1,5 мм | 1,6 | 3 |
| 3 мм | 3,2 | 5 |

Расход материала зависит от формы, шероховатости, пористости поверхности и способа его нанесения. Более точный расход определяется путём пробного нанесения материала на конкретную поверхность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-058-01524656-2020 |
| Основа материала | Акриловый полимер, полые стеклянные микросферы, антисептические добавки |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Готовый состав |
| Объем сухого остатка, % | 48-50 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Динамическая вязкость по Брукфильду, мПА*с | 12000 |
| Цвет покрытия | Белый |
| pH, ок | 8-9 |
| Плотность, г/см. куб. | 0,88 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, минут, не более | 60 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Готовность к эксплуатационным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия в интервале температур | От -60 до +120 С |

Меры предосторожности

Работы по нанесению теплоизоляционного покрытия, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от +5 до +35°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20, 10 л

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!